Информация представлена в целях осуществления информирования населения о выполнении и результатах выполнения мероприятий предприятием ЗАО «Карабашмедь» по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) (пункт 10 Плана мероприятий, выполняемых на территории Карабашского городского округа в периоды НМУ на 2017 г., утвержденный распоряжением администрации Карабашского городского округа от 18.01.2017 г. № 12).

Информация о выполнении и результатах выполнения мероприятий предприятием ЗАО «Карабашмедь» по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий за июнь 2017 г.

| Дата объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 31.05.2017 | с 2200 31.05.2017 до 1900 01.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 02.06.2017 | с 1200 02.06.2017 до 1900 02.06.2017 – НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 05.06.2017 | с 1900 05.06.2017 до 1900 06.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 07.06.2017 | с 1900 07.06.2017 до 1100 08.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 08.06.2017 | с 1900 08.06.2017 до 1000 09.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 09.06.2017 Останов мет. агрегатов 1 см – 4 ч 10 мин 2 см – 7 ч 05 мин |
| 11.06.2017 | с 1800 11.06.2017 до 1700 12.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 12.06.2017 | с 0500 13.06.2017 до 1900 13.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 13.06.2017 14.06.2017 | с 1900 13.06.2017 до 1900 14.06.2017 НМУ 1 степени опасности с 0930 14.06.2017 до 1900 14.06.2017 НМУ 2 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Снижение загрузки сырья в Аусмелт на 10 % (с 80 т/час до 72,0 т/час) 14.06.2017 Останов мет. агрегатов 2 см – 1 ч. 50 мин |
| 14.06.2017 | с 1900 14.06.2017 г. до 1400 15.06.2017 г. НМУ 2 степени опасности с 1400 15.06.2017 до 1900 15.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Снижение загрузки сырья в Аусмелт на 10 % (с 80 т/час до 72,0 т/час) |
| 15.06.2017 | с 1900 15.06.2017 до 1400 16.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10 % подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс. нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45 % за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8 т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 16.06.2017 | с 1400 16.06.2017 до 1900 17.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 22.06.2017 | с 1300 22.06.2017 до 1400 23.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 23.06.2017 | с 2000 23.06.2017 до 1100 25.06.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 23.06.2017 Останов мет. агрегатов 2 см – 2 ч 20 мин |

* - Организационно-технические мероприятия включают в себя:

1) Запрет работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается загрузка печи свыше 80 т/час – при НМУ-1, 72 т/час – при НМУ-2, свыше 52 т/час – при НМУ-3, запрещается работа на трех конверторах)

2) Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты

3) Усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности

4) Запрет продувок и чисток оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.