Информация представлена в целях осуществления информирования населения о выполнении и результатах выполнения мероприятий предприятием ЗАО «Карабашмедь» по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) (пункт 10 Плана мероприятий, выполняемых на территории Карабашского городского округа в периоды НМУ на 2017 г., утвержденный распоряжением администрации Карабашского городского округа от 18.01.2017 г. № 12)

Информация о выполнении и результатах выполнения мероприятий предприятием ЗАО «Карабашмедь» по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий за август 2017 г.

| Дата объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 31.07.2017 | с 1900 31.07.2017 до 1100 01.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 01.08.2017 | с 1900 01.08.2017 до 1200 02.08.2017 – НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 02.08.2017 Останов мет. агрегатов 3см – 6 ч 10 мин |
| 03.08.2017 | с 1900 03.08.2017 до 1400 04.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 11.08.2017 | с 1900 11.08.2017 до 1900 12.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 14.08.2017 | с 1900 14.08.2017 до 1900 15.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 15.08.2017 Останов мет. Агрегатов 1см -5ч. 55 мин 2см -8ч 00мин 3 см – 8ч 00 мин |
| 15.08.2017 | с 1900 15.08.2017 до 1900 16.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Останов мет. Агрегатов 1см -6 ч 55 мин |
| 16.08.2017 | с 1900 16.08.2017 до 1400 17.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 17.08.2017 | с 1900 18.08.2017 до 1900 21.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 21.08.2017 | с 1900 21.08.2017 г. до 1900 22.08.2017 г. НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Снижение загрузки сырья в Аусмелт На 10% (с 80т/час до 72,0 т/час) 22.08.2017 Останов мет. Агрегатов 2см – 4 ч.05 мин |
| 22.08.2017 | с 1100 22.08.2017 до 1900 23.08.2017 НМУ 2 степени опасности |  |
| 23.08.2017 | с 1900 23.08.2017 до 1900 24.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс. нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8 т. На плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Органицационно-технические мероприятия** |
| 24.08.2017 | С 0930 24.08.2017 До 1900 25.07.2017 НМУ 2 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Снижение загрузки сырья в Аусмелт На 10% (с 80т/час до 72т/час) 25.08.2017 Останов мет агрегатов 1см – 3 ч 00 мин 2 см – 2 ч. 05 мин |
| 25.08.2017 | с 1900 25.08.2017 до 1300 27.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 29.05.2017 | С 1230 29.08.2017 До 1900 30.08.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 30.08.2017 Останов мет. Агрегатов 2 см – 1 ч 50 мин |
| 30.08.2017 | С 1900 30.08.2017 До 1900 31.08.2017 НМУ 1 степени опасности С 1200 31.08.2017 До 1900 31.08.2017 НМУ- 2 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |

* - Организационно-технические мероприятия включают в себя:

1) Запрет работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается загрузка печи свыше 80 т/час – при НМУ-1, 72 т/час – при НМУ-2, свыше 52 т/час – при НМУ-3, запрещается работа на трех конверторах)

2) Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты

3) Усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности

4) Запрет продувок и чисток оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.