Информация представлена в целях осуществления информирования населения о выполнении и результатах выполнения мероприятий предприятием ЗАО «Карабашмедь» по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) (пункт 10 Плана мероприятий, выполняемых на территории Карабашского городского округа в периоды НМУ на 2017 г., утвержденный распоряжением администрации Карабашского городского округа от 18.01.2017 г. № 12)

Информация о выполнении и результатах выполнения мероприятий предприятием ЗАО «Карабашмедь» по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий за июль 2017 г.

| Дата объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 30.06.2017 | с 1900 30.06.2017 до 1900 01.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 08.07.2017 | с 2200 08.07.2017 до 1300 09.07.2017 – НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 10.07.2017 | с 1900 10.07.2017 до 1400 11.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 11.07.2017 | с 1400 11.07.2017 до 1900 11.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 11.07.2017 | с 1900 11.07.2017 до 1100 12.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 12.07.2017 | с 2000 12.07.2017 до 1900 13.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 13.07.2017 | с 1400 13.07.2017 до 1900 14.07.2017 НМУ 2 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Снижение загрузки сырья в Аусмелт на 10 % (с 80 т/час до 72.0 т/час) 14.07.2017 Останов мет. агрегатов 2 см – 1 ч. 20 мин. |
| 14.07.2017 | с 1900 14.07.2017 до 1400 15.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 15.07.2017 Останов мет. агрегатов 3 см – 0 ч. 59 мин |
| 17.07.2017 | с 2200 17.07.2017 г. до 1900 18.07.2017 г. НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 18.07.2017 | с 1900 18.07.2017 до 1900 19.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10 % подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45 % за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8 т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Снижение загрузки сырья в Аусмелт на 10 % (с 80 т/час до 72,0 т/час) |
| 19.07.2017 | С 1000 19.07.2017 До 190019.07.2017 НМУ 2 степени опасности |  |
| 19.07.2017 | с 1900 19.07.2017 до 1100 20.07.2017 НМУ 2 степени опасности С 1100 20.07.2017 До 1900 20.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* Снижение загрузки сырья в Аусмелт на 10 % (с 80 т/час до 72,0 т/час) |
| 20.07.2017 | с 1900 20.07.2017 до 1900 21.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 21.07.2017 Останов мет агрегатов 2 см – 3 ч. 50 мин |
| 21.07.2017 | с 1900 21.07.2017 до 1100 22.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 22.07.2017 Останов мет. агрегатов 3 см – 3 ч 20 мин |
| 24.07.2017 | С 1400 24.07.2017 До 1900 25.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 25.07.2017 | С 1900 25.07.2017 До 1300 26.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 26.07.2017 Останов мет. агрегатов 2 см – 2 ч 20 мин |
| 27.07.2017 | С 2300 27.07.2017 До 1200 28.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 28.07.2017 Останов мет. агрегатов 2 см – 1 ч 35 мин |
| 28.07.2017 | С 1900 30.07.2017 До 1900 31.07.2017 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 31.07.2017 Останов мет. агрегатов 1 см – 4 ч 00 мин 2 см – 3 ч 10 мин 3 см – 1 ч 00 мин |

* - Организационно-технические мероприятия включают в себя:

1) Запрет работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается загрузка печи свыше 80 т/час – при НМУ-1, 72 т/час – при НМУ-2, свыше 52 т/час – при НМУ-3, запрещается работа на трех конверторах)

2) Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты

3) Усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности

4) Запрет продувок и чисток оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.